Трикотажные полотна.

Кулир  -  полотно тонкое,  гладкое,  может быть рисунчатым или ажурным. Внешне  на лицевой стороне ярко выраженные  плоские  вертикальные «косички»,  изнаночная сторона похожа  «кирпичную кладку». По составу может быть из 100%  хлопка,  может содержать лайкру или синтетические нити.  Полотно  тянется в ширину и почти не тянется в длину. Может быть однотонным, набивным, меланжевым. Используется для производства белья и летней одежды, как детской, так и взрослой.

Ластик – эластичное трикотажное полотно  с выработкой в мелкую резинку ( 1х1, 2х2,6х2).По составу может быть 100%  хлопок, с добавлением вискозы, лайкры. Может быть  однотонным, набивным. Используется для производства джемперной группы. Может являться отделочным полотном для пошива, манжет, воротников, поясов.

Интерлок – полотно со структурой в резинку, может  быть начесным. Отличительной  чертой является то, что полотно с лицевой и изнаночной стороны выглядит одинаково ( лицевые петли с обеих сторон). Обладает хорошей растяжимостью. Не деформируется, хорошо восстанавливает форму. По составу может быть 100%  хлопок, с добавлением  лайкры  или  синтетических нитей. Может быть однотонным и набивным, меланжевым. Имеет  самое широкое применение.

Велюр – полотно с низким, очень густым и мягким ворсом «бархат».  По составу,  это сочетание 100%  хлопка (80 %) и 20 % синтетической нити (ПЭС).  Может быть  однотонным, набивным, с «выставом» и в рубчик.  Используется для производства, халатов, детской одежды, комплектов для новорожденных.

Махра – полотно поверхность, которой с одной и или двух сторон покрыто ворсом из петель основной нити. Имеет мягкую, приятно на ощупь,  поверхность, хорошо впитывает  влагу. По составу 100% хлопок или с добавлением  синтетической нити.  Используется для производства  халатов, пижам, постельного белья, полотенец.

Футер (кулир футерованный) – полотно  гладкое с лицевой стороны , начесное или петлеобразное с изнаночной стороны.  Это теплое полотно. По составу может быть 100% хлопок, с добавлением лайкры или полиэфирной нити. Может быть однотонным, набивным, меланжевым. Используется для производства спортивной одежды, детских костюмов, детских и взрослых толстовок, курток.

Флис ( Полар ) –  теплое, синтетическое полотно с начесом на лицевой и изнаночной  стороне. По составу 100 %  ПЭС.  Долго сохраняет первоначальный вид, очень приятный на ощупь.  Может быть однотонным, набивным. Полотно сохраняет тепло. Используется  для  производства  одежды для спорта, активного  отдыха. Очень часто идет на подкладку для курток.